**ОПИСАНИЕ** Прочный, пластичный, клейкий бутил-каучуковый шнур, используется для механического уплотнения неподвижного соединения при ремонте автомобильных фар, габаритного заднего фонаря, ветрового стекла, плафонов, остекленной крыши, а также металлических швов и т.д. Благодаря своим уникальным клеящим свойствам обеспечивает прочное скрепление любых чистых, сухих поверхностей, таких как металл, дерево, пластмасса, стекло

**СВОЙСТВА** - высокая стойкость

* не содержит силикона
* высокая прочность
* hohe Alterungsbeständigkeit
* хорошая устойчивость формы

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** основа : бутилкаучук, синтетические смолы

цвет : черный

форма : эластиченая

плотность при 20°C : 1,45 г/см3

температурный диапазон : - 30°C до + 150°C кратковременно до + 200°C

длина : 5x2 м

диаметр : 10 мм

**ПРИМЕНЕНИЕ** идеально подходит для механического фиксирования и уплотнения деталей при производстве автомобилей. Автоприцепов. Контейнеров и фургонов. А также секторе строительства и вентилирования. Отрежьте кусок шнура необходимой длины вместе с защитной пленкой. Наложите липкой стороной на рабочую поверхность и слегка нажмите. Удалите защитную пленку и приклейте нужную деталь. Хранить при положительной температуре.

**ФАСОВКА** 5x2 м Art.Nr. 6197

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)