**ОПИСАНИЕ** Auspuff-Montage-Paste – монтажная паста для системы выхлопа специально разработана для монтажа выхлопных труб. Не содержит асбеста, газонепроницаема, жаростойкая и позволяет легко демонтировать детали системы выхлопа при необходимости.

**СВОЙСТВА** - уплотняет соединительные фланцы в системе выхлопа

- не содержит асбеста

 - высокая термостойкость

 - возможность легко монтировать и разъединять детали

 - удобное использование

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : натриевое стекло

 Цвет : бежевый

 Плотность при 15 °C : ок. 1,71 г/cм³

 Консистенция : пастообразная

 Термостойкость : ок. 700 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для герметичного монтажа выхлопных систем и последующего их демонтажа при необходимости и защиты от прикипания.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Монтируемые детали должны быть очищены от остатков жиров, смазок, ржавчины и грязи. Нанести на детали пасту и соединить. При необходимости смочить пасту водой для придания ей эластичности.

 Полное затвердевание пасты происходит при нагреве системы выхлопа.

**ФАСОВКА**

 Auspuff-Montage-Paste 150 g Артикул 3342

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)