**ОПИСАНИЕ** Средство на основе синтетических смол специально предназначено для консервации и коррозионной защиты двигателя и моторного отсека в целом. Конструктивные элементы и кабели электрики, электроники и системы зажигания будут благодаря Motor-Versiegelung будут защищены от воды, а так же моторный отсек. После высушивания возникает становиться прозрачным, блестящем, не липким. Защитная пленка.

**СВОЙСТВА** - предотвращает коррозию

- образует водоотталкивающую защитную пленку

 - защищает поверхности от ржавчины

 - нейтрально к пластикам и резине

 - придает отличный внешний вид обработанным поверхностям

 - не содержит хлорированных углеводородов

 - применим при высоких температурах

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Внешний вид : жидкая/аэрозоль

 Цвет : бесцветная / глянцевая

 Основа : синтетические смолы

 Газ-носитель : пропан / бутан

 Плотность при 20°C : 0,775 г/см³

 Растворимость в воде : нерастворим

 Температурный диапазон

 Применения : до 120 оС

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ**

Для всего моторного отсека, а также для двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и двухколесных транспортных средств.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед употреблением рекомендуется встряхнуть баллончик, при нанесении держать вертикально. Обрабатываемые поверхности рекомендуется предварительно очистить средством LM Motorraum-Reiniger и дать им высохнуть. Затем равномерно наносят средство на поверхность.

 **Не наносить на лакированные поверхности.**

**ФАСОВКА** Motor-Versiegelung 400 мл Артикул 3327

Указанные данные основываются на проведенных исследованиях и могут считаться надежными. Всякое изменение рецептуры связанное с улучшением эксплуатационных свойств может произойти без предварительного уведомления.