**ОПИСАНИЕ** LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 современное моторное масло на основе технологии НС - синтеза для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Используемые при получении моторного масла присадки и базовые синтетические и минеральные масла обеспечивают отличную защиту двигателя от износа и гарантируют его легкий запуск. Масло специально предназначено для длительных интервалов смены. Особенно удобно применять его в смешанных автопарках.

**СВОЙСТВА** - легкий запуск двигателя

* очень хорошая защита двигателя от износа
* быстрое поступление масла к узлам двигателя при холодном пуске
* образует надежную устойчивую смазывающую пленку на трущихся поверхностях
* гарантирует чистоту двигателя
* смешивается с стандартными моторными маслами
* совместимо с катализатором и турбированными двигателями
* существенная экономия масла и топлива

**Допуски и спецификации:**

API SL/CI-4

ACEA E7/B4/A3

MB 228.3

MAN M3275-1

Volvo VDS 3

Mack EO-M Plus

Global DHD-1

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для**

**транспортных средств, для которых требуют следующих**

**спецификации:**

MB 229.1

MTU Typ 2

Renault RLD. RLD-2

Cummins 20071/20072/20076/20077/20078

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a,

Deutz DQC III-10

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 10W-40

Цвет по ASTM : 3,0

Плотность при 15°C : 0,87 г/см³

Вязкость при 40 °C : 94,0 мм²/с

Вязкость при 100°C : 14,0 мм²/с

Вязкость при - 30°C : <6600 мПа/с

Индекс вязкости : 152

Температура вспышки : 230 °C

Температура застывания : -39 °C

Щелочное число : 10,5 мгКОН/г

Потери на испарение : <13,0 %

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены масла. Идеально подходит для смешанного парка техники.

#### ПРИМЕНЕНИЕ Следуйте руководствам по эксплуатации производителей автомобилей.

**ФАСОВКА**

LKW-Leichtlauf Motorenoil

5 л канистра Артикул 1185

20 л канистра Артикул 4743

60 л бочка Артикул 4744

205 л бочка Артикул 4747

PI 27/14/09/2016

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)