**ОПИСАНИЕ** Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

**СВОЙСТВА**

 - увеличивает ресурс двигателя благодаря улучшенной защиты от износа

 - смешивается со всеми стандартными моторными маслами

 - быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах

 - высокая стабильность смазывающей пленки при низких и высоких температурах

 - высокая стабильность к сдвигам и старению

 - обеспечивает отличную чистоту двигателя

 - легкий запуск двигателя

 - экономит топливо и снижает выброс вредных веществ

 - оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя

 - протестировано на совместимость с катализатором и турбированными двигателями

 - низкие потери масла на испарение

 **Спецификации и допуски:** ACEA A3 **●** ACEA B4 **●** API SM

 **LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

 BMW Longlife-98 **●** MB 229.3 **●** Porsche A40 **●** VW 502 00 **●** VW 505 00

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Класс вязкости : 5W-40 SAE J300

 Плотность при +15 °C : 0,850 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 90.2 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при +100°C : 14,5 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

 Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ASTM D 5293

 Индекс вязкости : 167 DIN ISO 2909

 HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

 Температура замерзания : - 45 °C DIN ISO 3016

 Испаряемость (Noack) :7,0 % CEC-L-40-A-93

 Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592

 Щелочное число : 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г DIN 51575

 Цвет (ASTM) : L 4,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

 достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Synthoil High Tech 5W-40 1л № продукта 1924

 4л № продукта 1915

 5л № продукта 1925

 20л № продукта 1308

 60л № продукта 1309

 60л № продукта 22000**\***

 205л № продукта 1311 205л № продукта 22013**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**