**ОПИСАНИЕ** Активный праймер - „Все в одном“ с функциями совмещения встроенных стекол с полиуретанами (PUR). Продукт служит для улучшения адгезии между стеклом, шелкографическим покрытием и лакированными поверхностями со всеми видами PUR-клеящих и уплотняющих масс. Очиститель-активатор для остатков полиуретанового слоя на кузове и одновременно активный праймер для предварительно подготовленных стекол и RIM покрытий.

**КАЧЕСТВА** - наполняет требования к OEM-поставкам (защита от ультра-фиолета, устойчивость к старению)

- очень высокая ультра-фиолетовая защита

- ускоренное формирование слоя

- активатор для остаточного слоя полиуретана

- праймер для пред-покрытий

- праймер для покрытий RIM

- праймер для лаков

- праймер для стекла и шелкографического керамического покрытий

**ТЕХНИЧЕСКИЙ**

**ДАННЫЕ** Основа: Реактивные Polyurethan-Addukte

Цвет: черный

Форма: жидкость

Запах: характерный

Плотность при 20 °C: 0,93 г / см3

Температура вспышки:-4°C

t˚C кипения: 76 °C

Температура переработки: 10°C-50°C

Время переработки, мин.: минута 10 минут при 23 °C / 50% r. F

срок хранения: 12 месяцев при 0-35°C в невскрытом виде

Упаковка: тюбик 10 мл или 30ml сразу расходуют

100ml флакон в течение 3 дней

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Служит для улучшения адгезии и для ультра-фиолетовой защиты клеевого шва при вклейке автомобильных стекол. Кроме того, как активатор для PUR-подготовленного слоя (например, Фольксваген), для остатков полиуретанового слоя и RIM-покрытия (например, Opel).

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед использованием праймера обратите внимание на очистку и обезжиривание поверхности. для очитски и обезжиривания рекомендуется очиститель и разбавитель Liqui Moly Reiniger und Verdunner. Для дополнительной очистки (это необходимо для удаления всех загрязнений) используйте пену Liqui Moly Scheiben Reiniger Schaum. Перед употреблением праймер хорошо встряхнуть в течение минуты (после появления стука шарика в алюминиевых флаконах).

**Внимание!!!** Продукт чувствителен к влажности! Остатки тюбика и 30 mlфлакона нужно утилизировать сразу после использования.Начатый флакон 100 ml закрыть сразу после использования и дорасходовать в течение 3 дней.

**ФАСОВКА** Active Primer

30ml Артикул 7549

100ml Артикул 6134

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)