**ОПИСАНИЕ**  Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных контактов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Высокая защита от коррозии, предотвращает ток утечки и снижает контактное сопротивление.

**СВОЙСТВА** - хорошая совместимость с пластиком

- оптимальные свойства для электроники

- антикоррозионное действие

- предотвращает ток утечки

- снижает контактное сопротивление

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет : желтоватый

 Основа густой смазки : известковое мыло

 Класс NLGI : 2 DIN 51818

 Пенетрация при перемешивании : 265-295 DIN 51804

 Температура каплепадения : 100°C DIN ISO 2176

 Рабочая температура : от -40°C до +60°C

 Испытание Emcor : Степень коррозии 0/0 DIN 51802

**ОБЛАСТИ** Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также

**ПРИМЕНЕНИЯ** штекерных соединений в электронике автомобиля.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Почистите загрязненные детали и обработайте густой смазкой для полюсных контактов аккумулятора. Перед применением слегка встряхните аэрозольный баллончик.

**ФАСОВКА**  Смазка для электроконтактов

 10 г Артикул 8045/3139

 50 г Артикул 7643/3140

 300 мл Артикул 8046/3141

 1 кг Артикул 3142

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**