**ОПИСАНИЕ** Многофункциональный спрей LM 40 – это соединение из активных веществ с превосходными антикоррозионными свойствами, растворяющее ржавчину, вытесняющее влагу и великолепным смазочным эффектом. Помимо этого, многофункциональный спрей LM 40 улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, а также трудноудаляемые следы масла и густой смазки. Благодаря этому соединению из активных веществ можно поддерживать легкость хода подвижных деталей в любых областях. Многофункциональный спрей LM 40 благодаря своему кокосовому аромату обеспечивает в местах его применения приятный запах.

**СВОЙСТВА** - вытеснение влаги

- улучшает электрическую проводимость

- удаление грязи и ржавчины

- великолепная способность к расползанию

- антикоррозионное действие

- смазывает и снижает трение

- поддерживает ход подвижных деталей

- без содержания силиконов

- нейтрален по отношению к лакам, металлам, дереву, пластику (за исключением поликарбоната/РММА)

- возможность универсального применения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Вид : жидкий/аэрозоль

Цвет : слегка желтоватый/прозрачный

Запах : приятный

Плотность при 15° C : 0,853 г/см3

Темп. воспламенения : >55 °C

Рабочий газ : CO2

Уд. электр. сопротивл. : 43 x 1011 ом/см

Коэффициент трения : Груз: 100 N сталь/сталь, 0,11мк

Груз: 20 N, POM/сталь, 0,07 мк

Способн. преодол. подъем : TK 9-10-16, 160мм

Основа : комбинация присадок, масла, ароматические вещества, растворители

Защита от коррозии : испытание распыленной соленой водой, DIN 50021>10ч, отшлифованные металлические листы

сырая камера, отшлифованные металлические листы > 500ч

Вытеснение воды : отличное

Проводимость обработанных

металлических пластин : 1 год внутри помещений до 1 года под навесом, на открытой местности

Совместимость : совместим со всеми эластомерами, совместимыми с минеральными маслами, и с любым пластиком (за исключением поликарбоната/PMMA)

**ОБЛАСТИ** Превосходные и универсальные свойства многофункционального спрея LM 40

**ПРИМЕНЕНИЯ** обеспечивают определенно тысячи возможностей для применения в домашнем хозяйстве, в хобби, а также в мастерской и в промышленности.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Распылите многофункциональный спрей LM 40 на обрабатываемое место и дождитесь действия.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Многофункциональный

спрей LM 40

50 мл № продукта 3394

200 мл № продукта 3390/8048

400 мл № продукта 3391/8049

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**