**ОПИСАНИЕ** Motorbike HD Classic SAE 50 Street минеральное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей, полученное с применением современного пакета присадок и высококачественных базовых минеральных масел. Гарантировано надежное смазывание деталей двигателя при самых экстремальных нагрузках.

**СВОЙСТВА** - плавный запуск двигателя

- высокая стабильность смазывающей пленки, оптимальная защита от износа

- малый расход масла на испарение и угар

* высокая стабильность к старению и сдвигу
* отличные моюще-диспергирующие свойства
* предотвращает образование черного шлама
* смешивается с обычными моторными маслами
* протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SG

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости по SAE : J 300 50

Вязкость при 15 °C : DIN 51757 г/см3 0,900

Вязкость при 40 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 225

Вязкость при 100 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 20,2

Индекс вязкости : DIN ISO 2909 104

Температура застывания : DIN ISO 2909 °C - 9

Температура вспышки : DIN ISO 2592 °C 250

Испаряемость (Noack) : CEC-L-40-A-93 % 4.0

Щелочное число TBN : DIN ISO 3771 mg KOH/g 11

Содержание цинка : ppm 1130

Цвет по ASTM : DIN ISO 2049 L 4.5

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для 4-тактных двигателей мотоциклов, в особенности мотоциклов Harley-Davidson.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

**ФАСОВКА** Motorbike HD Classic SAE 50 Street 1 л Артикул 1572

4 л Артикул 1573