**Гидравлическое масло HLP 15**

**ОПИСАНИЕ** Гидравлические масла HLP – это минеральные масла, использующиеся в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Они содержат активные вещества, повышающие их стойкость к старению, коррозионную защиту и свойств EP. Благодаря своим присадкам масла удовлетворяют любым требованиям и используются преимущественно в гидравлических системах, в которых возникают высокие термические нагрузки или может появляться коррозия из-за воды, а также в системах с насосами или водометными двигателями, которым требуются масла с защитой от износа при смешанном трении в зависимости от рабочих условий.

Обозначение в соответствии с DIN 51 524: HLP 15

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Класс вязкости по ISO : 15 DIN 51519

Плотность при +15°C : 0.860 г/см3 DIN 51757

Вязкость при +40°C : 15 мм2/сек DIN 51562

Вязкость при +100°C : 3.3 мм2/сек DIN 51562

Индекс вязкости : 115 DIN ISO 2909

Темп. воспламенения : 160 °C DIN ISO 2592

Темп. каплепадения : -29 °C DIN ISO 3016

Зольность, сульфат : 0,17 г/100г DIN 51575

Кислотное число : 0,5 мг KOH/г DIN 51558 Часть1

Коррозионное действие на Cu : 1-125 A3 ст. корр. DIN 51759

Характеристики пенообразов. : S 1B – 30/0 DIN 51566 E

S 2B – 50/0 DIN 51566 E

S 3B – 30/0 DIN 51566 E

**ПРИМЕНЕНИЕ** В различныхгидравлических устройствах: гидронасосы и гидромоторы, Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Гидравлическое масло HLP 10 20 л № продукта 4790

60 л № продукта 4780

205 л № продукта 4791

PI 02/02/06

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.