**ОПИСАНИЕ** Полностью синтетическое моторное масло для мотоциклетных 4-х тактных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Базовая основа и тщательно отобранные присадки обеспечивают отличную чистоту двигателя и оптимальное трение на всех эксплуатационных режимах. Предназначено для «сухого» и «мокрого» сцепления.

**СВОЙСТВА** - устойчиво к старению и изменению вязкости

- отличная защита от износа

- отличная антикоррозионная защита

- чистота двигателя

- выдающаяся температурная стабильность

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL, JASO MA2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ

**ДАННЫЕ** Класс вязкости по SAE : DIN 51511 20W-50

Вязкость при -15 °C : ASTM D5293 мПас <=9500

Вязкость при 15 °C : DIN 51757 г/см3 0,850

Вязкость при 40 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 142

Вязкость при 100 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 20,3

Индекс вязкости : DIN ISO 2909 166

HTHS при 150 °C : ASTM D 5481 мПас >= 3.7

Температура застывания : DIN ISO 2909 °C - 39

Температура вспышки : DIN ISO 2592 °C 260

Испаряемость (Noack) : CEC-L-40-A-93 % 4.0

Щелочное число TBN : DIN ISO 3771 mg KOH/g 6.5

Содержание цинка : ppm 950

Цвет по ASTM : DIN ISO 2049 L 0.2

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для использования на шоссе и в условиях бездорожья, в том числе для экстремальных условий эксплуатации в мотоциклетных двигателях V-Twin и аналогичных им. Подходит для «сухого» и «мокрого» сцепления.

#### ПРИМЕНЕНИЕ Необходимо соблюдать требования производителей тракторов. Смешивается с обычными моторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

**ФАСОВКА** Motorbike HD Synth Street 20W-50

1 л. артикул 3816

4 л. артикул 3817

20 л. артикул 3818

60 л. артикул 3819

205 л. артикул 3820