**ОПИСАНИЕ** Трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач, полученное на основе высококачественных минеральных масел и современного пакета присадок, обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.

**СВОЙСТВА** - отличные вязкостно-температурные показатели масла

* Совместимо с большинством сальников и уплотнителей
* Высокая устойчивость масла к старению
* Отличная защита от износа
* Оптимальная защита от коррозии и ржавчины
* Предотвращает пенообразование
* Отличные водоотделяющие свойства
* Обеспечивает мягкое переключение передач

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Вязкость по SAE : 80W-90

Плотность 15 °C : 0,90 g/cm³ DIN 51757

Индекс вязкости : 101 DIN ISO 2909

Вязкость при 40 °C : 143 mm2/s ASTM D 7042-04

Вязкость при 100 °C : 14,6 mm2/s ASTM D 7042-04

Температура вспышки : 200 °C DIN ISO 2592

Температура застывания : -30 °C DIN ISO 3016

Цвет по ASTM : L3,5 DIN ISO 2049

**ПРИМЕНЕНИЕ** Предназначено для высоконагруженных коробок передач подвесных двигателей. Соответствует спецификациям производителей техники.

**СПОСОБ**

**РИМЕНЕНИЯ** Необходимо соблюдать рекомендации производителей техники

**ФАСОВКА** Marine Getriebe Oil (GL-4/GL-5) 80W-90 250 мл туба Артикул 25031

1 л Артикул 25069

20 л Артикул 25034

60 л Артикул 25035

**PI 31/08/17**