**ОПИСАНИЕ** Fließfett ZS KOOK-40 – литиевая консистентная смазка для смазки подшипников качения и скольжения, шестерен сцепления, приводов. Смазка обладает хорошей водостойкостью и адгезией, а также отличными противоизносными свойствами. Специально предназначена для центральной системы смазки грузовых автомобилей.

**СВОЙСТВА** - отличная устойчивость к действию воды

* Для центральной системы смазки грузовых автомобилей
* Отлично подходит для эксплуатации автомобилей в запыленных условиях

Соответствует классификации по DIN 51 502:

 KOOK-40

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Цвет : серовато-бежевая

 Наполнитель : гидроксистеарат лития-12

 Класс NLGI : 00 DIN 51 818

 Пенетрация : 420-440 DIN ISO 2137

 Температура каплепадания : 160°C DIN ISO 2176

 Температурный диапазон

 применения : от - 40**°**C до + 120**°**C

 Устойчивость к воде при 90°C : 1 DIN 51 807 Teil 1

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется аналогично консистентным смазкам в приводах и подшипниках.

**ФАСОВКА** LM Fließfett ZS KOOK-40 5 кг Артикул 4714

 25 кг Артикул 4715

 180 кг Артикул 4720

PI 02/07/08

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**