**ОПИСАНИЕ** Для использования на подшипниках скольжения, качения и шарниров, подверженных высоким нагрузкам. Содержащиеся твердые смазочные вещества обеспечивают устойчивость к высокому давлению при отсутствии загрязнений в местах смазки, а также длительную смазку. Пригодна для использования в пищевой промышленности. Не угрожает здоровью, не токсично, соответствует требованиям земельного учреждения по промышленным предприятиям LGA.

Обозначение густой смазки в соответствии с DIN 51502: KF2K-30

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет : белый

Основа : минеральное масло в комбинации с белыми твердыми смазочными веществами

Сгуститель : литиевое мыло

Класс NLGI : 2 DIN 51818

Пенетрация при перемешивании : 275-295 DIN 51804

Температура каплепадения : + 195 °C DIN ISO 2176

Рабочая температура : от -30°C до +120 °C

кратковременно до +130 °C

Устойчивость к воде при 90°C : 0 DIN 51807/Ч1

Испытание EMCOR : 0 (отсутствие коррозии) DIN 51802

**ОБЛАСТИ** Для смазки подшипников скольжения, качения и шарниров, подверженных

**ПРИМЕНЕНИЯ** высоким нагрузкам, шпинделей и направляющих машин пищевой, бумажной текстильной и швейной промышленности, производства напитков, а также в бытовых приборах.

**Нельзя смешивать с другими густыми смазками!**

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Белая универсальная 400 г картушечный № продукта 8918

густая смазка патрон

1 кг № продукта 8921

PI 04/01/07

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.