**ОПИСАНИЕ** Synthoil Race Tech GT1 10W-60 полностью синтетическое моторное масло, полученное на основе современной технологии, особенно подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей. Комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает полное соответствие требованиям современного двигателестроения.

**СВОЙСТВА**

 - оптимальное смазывание при экстремальных нагрузках

 - очень высокая стабильность к сдвигу и старению

 - очень низкие потери масла на испаряемость и расход

 - превосходная чистота двигателя

 - быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах

 - смешиваемо со стандартными моторными маслами

 - протестировано на совместимость с катализатором

 **Спецификации и допуски:** ACEA A3 **●** ACEA B4 **●** API SL **●** API CF

 **LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

 Fiat 9.55535-H3

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Класс вязкости : 10W-60 SAE J300

 Плотность при +15 °C : 0,850 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 168 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при +100°C : 24,0 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

 Вязкость при -30°C (CCS) :<= 7000 мПас ASTM D 5293

 Индекс вязкости : 174 DIN ISO 2909

 HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

 Температура замерзания : - 36 °C DIN ISO 3016

 Испаряемость (Noack) : 5,3 % CEC-L-40-A-93

 Температура вспышки : 246 °C DIN ISO 2592

 Щелочное число : 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г DIN 51575

 Цвет (ASTM) : L 3,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

 достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Synthoil Race Tech GT1 10W-60 1л № продукта 1943

 4л № продукта 7535

 5л № продукта 1944

 20л № продукта 1392

 60л № продукта 1393

 60л № продукта 22002**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 21/28/08/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**