**ОПИСАНИЕ** Высокопроизводительное полусинтетическое 2-х тактное моторное масло, специально разработанное для использования на море. Соответствует требованиям двигателей с прямым впрыском. Гарантирует высокую антикоррозионную защиту двигателя в любых нагрузках. Обеспечивает оптимальную смазку и высокую чистоту поршня. Бездымное. Имеет одобрение TC-WIII.

**СВОЙСТВА** - отличная защита от коррозии

 - превосходная чистота двигателя

 - оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации

 - для смешанной и раздельной систем смазки

 **Спецификации и допуски:** NMMA TC-W3®

 **LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, где прописаны следующие спецификации:**

 Evinrude E-Tec Engines **●** ISO L-EGC **●** ISO L-EGD ● JASO FC **●** JASO FD ●

 Mercury DFI 2 stroke Engines ●

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Плотность при +15 °C : 0,860 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 37,5 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при +100°C : 7,0 mm²/s ASTM D 7042-04

 Индекс вязкости : 150 DIN ISO 2909

 Температура замерзания : - 39 °C DIN ISO 3016

 Температура вспышки : 120 °C DIN ISO 2592

 Щелочное число : 4,4 мг KOH/г DIN ISO 3771 Цвет (ASTM) : L 0,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Рекомендовано и протестировано на 2-х тактных двигателях Evinrude E-Tec и

 Mercury DFI, а также для прочих 2-х тактных и DFI 2-х тактных двигателей. Для смешанной и раздельной систем смазки.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Marine 2T DFI Motor Oil 5л № продукта 25063

 20л № продукта 25064

PI 11/11/01/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**