**ОПИСАНИЕ** Трансмиссионное масло Getriebeoil 80W– это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 4.

**СВОЙСТВА** - высокое поглощение сжатия

- предотвращает износ

- снижает шум при работе

- оптимальные вязкостно-температурные характеристики

- превосходная устойчивость к старению

- совместим с любыми уплотнительными материалами

**Спецификации и разрешения:**

API GL 4

MB-Freigabe 235.1

ZF TE-ML 02B, 17A

MIL-L 2105

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:** MAN 341 Typ E1

MAN 341 Typ Z2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Класс вязкости : 80W

Плотность при + 15 °C : 0,885 г/см3 DIN 51757

Вязкость при + 40°C : 93,4 мм2/сек ASTM D 7042-04

Вязкость при + 100°C : 11,4 мм2/сек ASTM D 7042-04

Индекс вязкости : 110 DIN ISO 2909

Темп. воспламенения : 218 °C DIN ISO 2592

Темп. каплепадения : -27 °C DIN ISO 3016

Хроматич. число ASTM : 3,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТИ** Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с

**ПРИМЕНЕНИЯ** нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 4.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Getriebeoil 80W

1 л Артикул 1952

20 л Артикул 1033

60 л Артикул 1039

205 л Артикул 4718