**ОПИСАНИЕ** Motorbike 2T Basic Scooter Street получено с использованием высококачественных минеральных базовых масел и беззольного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и раздельной системой смазки.

**СВОЙСТВА** - отличные антикоррозионные и противоизносные свойства

- защищает двигатель и систему выпуска от отложений

- обеспечивает чистоту камеры сгорания и свечей

* самосмешиваемо

 **Допуски и спецификации:**

 API TC

 JASO FB

 ISO L-EGB

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫ** Плотность при +15 °C : 0,880 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 70,0 mm²/s DIN 51562

 Вязкость при +100 °C : 9,2 mm²/s DIN 51562

 Индекс вязкости : 107 DIN ISO 2909

 Температура вспышки : 160 °C DIN ISO 2592

 Температура замерзания : -15 °C DIN ISO 3016

 Сульфатная зольность : 0,06 g/100g DIN 51575

 ASTM-цветность : красный DIN 51578

 Щелочное число : 1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для применения в 2-тактных двигателей скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и раздельной системой смазки. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники по пропорциям смешивания.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для смешанной системы смазки

Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслобак, где в последствие оно само смешается с топливом.

 Для раздельной системы смазки

 Залить масло в маслобак.

**ФАСОВКА** Motorbike 2T Basic Scooter Street 1 л Артикул 1619 / 8068

 4 л Артикул 1237

 60 л Артикул 1633

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)