**ОПИСАНИЕ** Wax-Coating – это комбинация современнейших высокоэффективных компонентов на ваксовой основе. Wax-Coating образует прозрачную и эластичную плёнку обладающую высокой адгезивной способностью, которая обеспечивает надёжную и долговременную защиту металлических поверхностей в условиях длительного хранения, как в складских помещениях так и при складировании под открытым небом.

**СВОЙСТВА** отличные защитные антикоррозионные свойства, устойчивость против солённой воды и прочих коррозионных факторов. Экстремально выраженные адгезивные качества, долговременная сохраняющаяся эластичность. Совместима со смазочными материалами. Этикетки и прочие надписи на металлических поверхностях остаются читаемыми за счёт прозрачности защитной плёнки. Экономична за счёт малого расхода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ** | | | |
| **ДАННЫЕ** | Основа | : вакс/ растворители | |
|  | Цвет | : светло-коричневый / прозрачный | |
|  | Толщина плёнки | : 15 - 50 m | |
|  | Рабочий газ | : пропан / бутан | |
|  | Плотность при 20°C | : 0,69 | g/cm³ |

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Отличныезащитные свойства в значительной мере расширяют сферу применения данного продукта с целью консервации при хранении, как в складских помещениях так и при складировании под открытым небом, при перевозке и пересылке машин и металлических деталей машин и механизмов. Тонкая защитная плёнка не препятствует в дальнейшем проведению. сварочных работ. Не маслящий защитный слой позволяет уже в скором времени обычное использование и эксплуатацию.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Дозу следует перед её применением хорошо взболтнуть, после чего на чистые и сухие поверхности наносится в зависимости условий хранения. защитный слой толщиной от 15 m до 50 m. Для усиления защиты против коррозии рекомендуется нанесение нескольких слоёв. Аэрозоль применять следует при комнатной температуре воздуха. При использовании аэрозоли в закрытых помещениях необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

**После применения аэрозоли необходимо прочистить распылительную форсунку, для этого необходимо перевернуть дозу клапаном вниз и путём надавливания на клапан дать прочиститься распылительной форсунке рабочим газом.**

**ФАССОВКА** Wax-Coating 300 ml Aртикул 3311

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.