**ОПИСАНИЕ** Цинковая грунтовка - это активная катодная антикоррозийная защита с 99% содержанием цинка. Устойчивая, гибкая, термостойкая пленка цинка защищает железные и стальные части от ржавчины и коррозии. Выдерживает высокие температуры до 500°C.

**КАЧЕСТВА** - длительная {прочная} антикоррозийная защита

- гладкая, свободная от пор пленка

- высокое содержание цинка

- проводящее электричество покрытие

- быстро высыхает и окрашивается

- высокая температурная стойкость

- не препятствует сварке

**ТЕХНИЧЕСКИЙ**

**ДАННЫЕ**

Цвет : серый

Чистота цинка : > 99%

Доля цинка : 99% (в высушенной пленке)

Основа : специальные смолы

Температурная стойкость : до 500 °C

Плотность при 20 °C : 0,92671 г/см³ DIN 51757

Время высыхания : 8 минут (от пыли) мм²/с

: 20-30 минут спец.сушки для полного высыхания

: 48 часов естественным путем

Газ-вытеснитель : пропан / бутан

Запах : характерный

Форма : аэрозоль

Температура вспышки : <0 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Защита от ржавчины и коррозии в железных и стальных частях. Для ремонта поврежденных гальванических покрытий цинком. Грунтовка и защита частей кузова и системы выхлопа.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Встряхнуть банку примерно около 2-х минут до освобождения шарика. Распылять на чистые и обезжиренные поверхности с расстояния около 20-30 см. Приступать к окраске можно после 8 часов естественной сушки.

Толщинаслоя пленки цинка после высыхания одного слоя покрытия: 25-35 мкм. **После употребления перевернуть банку распылителем вниз и распылять до момента выхода чистого газа-вытеснителя.**

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Zink Spray 400мл № продукта 1540/39013

PI 26/04/07/2018

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий**