**ОПИСАНИЕ** Совместимая с пластиками, специальная смазка, для обслуживания и ухода за автомобильной электрикой, в частности клеммами аккумуляторов и разъемами электропроводки. Обеспечивает безопасный запуск двигателя и более длительный срок службы аккумулятора. Предотвращает утечки тока, снижает контактное сопротивление и защищает от коррозии.

**СВОЙСТВА** - хорошие электрические характеристики

 - уменьшает контактное сопротивление

 - хорошо защищает от коррозии

 - очень хорошо совместима с пластмассами

 - предотвращает утечки тока

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Класс качества по DIN : DIN 51502 K2G-30

 Класс NLGI : DIN 51818 2

 Пенетрация после перемешивания : DIN ISO 2137 1/10мм 265-295

 Температура каплепадения : DIN ISO 2176 оС 145

 Маслоотделение за 7 дней при 40 оС : DIN 51817 % 3.6

 Маслоотделение за 18 часов при 40 оС : DIN 51817 % 1.1

 Давление сдвига при - 40 оС : DIN 51805 HTHS мбар < 1400

 Emcor – коррозия : DIN 51802 0/0

 Коррозия на меди после 24ч. При 100 оС : DIN 51811 a 1

 Вымывание водой :DIN 51807 Teil 1 0-40

 Вязкость базового масла при 40 оС : ASTM D 7042-04 мм2/с 32

 Температура вспышки : DIN ISO 2592 оС 200

 Температура застывания : DIN ISO 3016 оС - 21

**ОБЛАСТИ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально для клемм аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в автомобильной электрике.

**ПРИМЕНЕНИЕ** В зависимости от фасовки распылить или намазать на очищенные детали.

**ФАСОВКА**  Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett

 10 г. Артикул 8045/3139

 50 мл. Артикул 7643/3140

 300 мл. Артикул 8046/3141

 1 л. Артикул 3142