**ОПИСАНИЕ** Ультрасовременное моторное масло многоцелевого применения, разработанное для самого нового поколения моторов, специально для смешанного транспортного парка. Высококачественные базовые масла и новейшая присадочная технология гарантируют наивысшие резервы производительности, а также замечательные качества защиты от износа при крайне долгих интервалах замены масла. Продукт протестирован на совместимость с катализатором. Превосходно применим для транспортных средств с турбонаддувом и без него.

**СВОЙСТВА** - При экстремально-долгих интервалах замены масла

Наивысшая защита от износа

* Замечательная стабильность вязкости и защита против
* Очень хорошие детергентные и дисперзантные свойства
* Предотвращает «полировку и шлифовку» циллиндров
* Для всех дизельных двигателей.
* Протестирован на совместимость с катализатором

**Допуски и спецификации:**

API SL/CI-4

ACEA E7-04/B4-04/A3-04

MAN M3275-1

MB-Freigabe 228.3

Mack EO-N

JASO DH-1

Global DHD-1

Allison C4

Cummins CES 20078

Volvo VDS 3

Renault RLD-2

Detroit Diesel DDC 93K215

**Компания LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, для которых требуется следующая спецификация.**

MB 229.1 MTU Typ 2

Cummins 20076/20077 John Deere JDQ 78A

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a Deutz DQC III-10

Mack EO-M Plus

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 15W-40

Плотность при +15°C : 0,880 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 103 mm²/s DIN 51562

Вязкость при +100°C : 14,4 mm²/s DIN 51562

Индекс вязкости : 144 DIN ISO 2909

Температура воспламенения : 226 °C DIN ISO 2592

Температура замерзания : -27 °C DIN ISO 3016

ASTM : L5,5 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Универсально применим для современных дизельных двигателей, а также для смешанного парка транспортных средств.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При применении следует обратить внимание на предписания производителей горючего и транспортных средств. Продукт может смешиваться со всеми стандартными видами масел, тем не менее дает наивысший результат в чистом, несмешанном состоянии.

**ДАННЫЕ ПО**

**УПАКОВКЕ** Touring High Tech

Super SHPD 15W-40

20 л Артикул 1121

205 л Артикул 1088

PI 21/12/14

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)