**ОПИСАНИЕ** Diesel Synthoil 5W-40 полностью синтетическое моторное всесезонное легкотекучее масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оптимально подходит для атмосферных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом и интеркулерами, а также с непосредственным впрыском.

**СВОЙСТВА**

 - обеспечивает легкий запуск двигателя

 - быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах

 - высокая надежность смазывающей пленки при высоких и низких температурах

 - высокая стабильность к сдвигу и старению

 - отличные противоизносные свойства

 - очень низкие потери масла на испарение

 - обеспечивает отличную чистоту двигателя и обладает отличными моющими свойствами

 - экономит топливо и снижает выброс вредных веществ

 - протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализаторами

 - оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя

 - снижает расход масла и дизельного топлива, снижает выброс вредных веществ

 - смешиваемо со всеми стандартными моторными маслами

 **Спецификации и допуски:** ACEA B4 **●** API CF

 **LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

 BMW Longlife-98 **●** MB 229.3 **●** VW 505 00

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Класс вязкости : 5W-40 SAE J300

 Плотность при +15 °C : 0,850 g/cm³ DIN 51757

 Вязкость при +40°C : 90.2 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при +100°C : 14,5 mm²/s ASTM D 7042-04

 Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

 Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ASTM D 5293

 Индекс вязкости : 167 DIN ISO 2909

 HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

 Температура замерзания : - 45 °C DIN ISO 3016

 Испаряемость (Noack) :7,0 % CEC-L-40-A-93

 Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592

 Щелочное число : 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г DIN 51575

 Цвет (ASTM) : L 4,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

 достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Diesel Synthoil 5W-40 1л № продукта 1926

 4л № продукта 1915

 5л № продукта 1927

 20л № продукта 1342

 60л № продукта 1343

 60л № продукта 22001**\***

 205л № продукта 1344 205л № продукта 22014**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 16/08/12/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**