**ОПИСАНИЕ** Diesel Synthoil 5W-40 полностью синтетическое моторное всесезонное легкотекучее масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оптимально подходит для атмосферных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом и интеркулерами, а также с непосредственным впрыском.

**СВОЙСТВА**

- обеспечивает легкий запуск двигателя

- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах

- высокая надежность смазывающей пленки при высоких и низких температурах

- высокая стабильность к сдвигу и старению

- отличные противоизносные свойства

- очень низкие потери масла на испарение

- обеспечивает отличную чистоту двигателя и обладает отличными моющими свойствами

- экономит топливо и снижает выброс вредных веществ

- протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализаторами

- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя

- снижает расход масла и дизельного топлива, снижает выброс вредных веществ

- смешиваемо со всеми стандартными моторными маслами

**Спецификации и допуски:** ACEA B4 **●** API CF

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

BMW Longlife-98 **●** MB 229.3 **●** VW 505 00

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 5W-40 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,850 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 90.2 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 14,5 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 167 DIN ISO 2909

HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

Температура замерзания : - 45 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) :7,0 % CEC-L-40-A-93

Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 4,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Diesel Synthoil 5W-40 1л № продукта 1926

4л № продукта 1915

5л № продукта 1927

20л № продукта 1342

60л № продукта 1343

60л № продукта 22001**\***

205л № продукта 1344 205л № продукта 22014**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 16/08/12/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**