**ОПИСАНИЕ** Getriebeöl-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

**СВОЙСТВА** - снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников

* предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды
* предотвращает поломку трансмиссии благодаря предотвращению падения уровня масло до критически низкого
* повышает надежность смазывания и эксплуатации
* предотвращает замасливание сцепления из-за попадания трансмиссионного масла
* совместима со всеми трансмиссионными маслами
* удобно и надежно в применении

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : комбинация присадок

Цвет : голубой

Плотность при 20°C : 0,92 г/см³

Вязкость при 40°C : 642 мм2/с

Температура вспышки : 66 °C

Температура загустевания : -27 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.

**Не применять в автоматических коробках передач. Не предотвращает течь сальниковых набивок.**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Один тюбик рассчитан на 1 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тюбика. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.

**ФАСОВКА**

Getriebeöl-Verlust-Stop 50 мл тюбик Артикул 1042

PI 7/08/03/2016

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)