**ОПИСАНИЕ** Motorbike 2T Semisynth Scooter Street – полусинтетическое масло, созданное на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и эффективного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.

**СВОЙСТВА** - отличные противоизносные и антикоррозионные свойства

- защищает двигатель и выпускной тракт от образования отложений

- высокая термическая стабильность

* самосмешиваемо с топливом

**Допуски и спецификации:**

ISO L-EGC

API TC

JASO FC

TISI (Thailand International Standards Institute)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Плотность при +15 °C : 0,870 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 59,5 mm²/s DIN 51562

Вязкость при +100 °C : 9,1 mm²/s DIN 51562

Индекс вязкости : 131 DIN ISO 2909

Температура вспышки : 110 °C DIN ISO 2592

Температура замерзания : -18 °C DIN ISO 3016

Сульфатная зольность : 0,06 g/100g DIN 51575

ASTM-цветность : красный DIN 51578

Щелочное число : 1,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для смешанной и раздельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для смешанной системы смазки

Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслобак, где в последствие оно само смешается с топливом.

Для раздельной системы смазки

Залить масло в маслобак.

**ФАСОВКА** Motorbike 2T Semisynth Scooter Street 500 мл Артикул 1622

1 л Артикул 1621/3983

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)