**ОПИСАНИЕ** Полностью синтетическое моторное масло для мотоциклетных 4-х тактных двигателей воздушного и водяного охлаждения. Базовая основа и тщательно отобранные присадки обеспечивают отличную чистоту двигателя и оптимальное трение на всех эксплуатационных режимах. Предназначено для «сухого» и «мокрого» сцепления.

**СВОЙСТВА** - устойчиво к старению и изменению вязкости

- отличная защита от износа

- отличная антикоррозионная защита

- чистота двигателя

- выдающаяся температурная стабильность

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

 API SL, JASO MA2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ

**ДАННЫЕ** Класс вязкости по SAE : DIN 51511 20W-50

 Вязкость при -15 °C : ASTM D5293 мПас <=9500

 Вязкость при 15 °C : DIN 51757 г/см3 0,850

 Вязкость при 40 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 142

 Вязкость при 100 °C : ASTM D7042-04 мм2/с 20,3

 Индекс вязкости : DIN ISO 2909 166

 HTHS при 150 °C : ASTM D 5481 мПас >= 3.7

 Температура застывания : DIN ISO 2909 °C - 39

 Температура вспышки : DIN ISO 2592 °C 260

 Испаряемость (Noack) : CEC-L-40-A-93 % 4.0

 Щелочное число TBN : DIN ISO 3771 mg KOH/g 6.5

 Содержание цинка : ppm 950

 Цвет по ASTM : DIN ISO 2049 L 0.2

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для использования на шоссе и в условиях бездорожья, в том числе для экстремальных условий эксплуатации в мотоциклетных двигателях V-Twin и аналогичных им. Подходит для «сухого» и «мокрого» сцепления.

#### ПРИМЕНЕНИЕ Необходимо соблюдать требования производителей тракторов. Смешивается с обычными моторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

**ФАСОВКА** Motorbike HD Synth Street 20W-50

 1 л. артикул 3816

 4 л. артикул 3817

 20 л. артикул 3818

 60 л. артикул 3819

 205 л. артикул 3820