**ОПИСАНИЕ** Snowmobil Motoroil 2T Synthetic современное полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Масло выполняет высшие требования в области 2-тактных моторных масел. Подходит для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей со смешанной и раздельной системой смазки. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при крайнем холоде. Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа.

**СВОЙСТВА** - бездымное, малозольное моторное масло

- отличные противоизносные и антикоррозионные свойства

* защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений
* высокая термическая стабильность масла
* самосмешиваемо с топливом

**Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:**

API TC

 ISO L-EGD

 JASO FD

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

 Цвет ASTM : 3 DIN 51578

 Плотность при 15°C : 0,875 г/см³ DIN 51757

 Вязкость при 40°C : 50 мм2/с ASTM D 7042-04

 Вязкость при 100°C : 9,1 мм2/с ASTM D 7042-04

 Индекс вязкости : 165 DIN ISO 2909

 Температура вспышки : 100 °C DIN ISO 2592

 Температура застывания : – 48 °C DIN ISO 3016

 Сульфатная Зольность : 0,15 г/100г DIN 51575

 Щелочное число : 2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для форсированных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.

 Для раздельной системы смазки

 Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

**ФАСОВКА** Snowmobil Motoroil 2T Synthetic 1 л Артикул 2382

 4 л Артикул 2246