**ОПИСАНИЕ** Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для 2-х тактных подвесных лодочных моторов. Биоразлагаемое, тест CEC L-33-T-82, на 80% за 21 день. Высококачественные базовые масла и специальные присадки обеспечивает отличную смазку, высокую надежность эксплуатации, выдающуюся защиту от износа и антикоррозионную защиту. Оптимальная чистота двигателя. Предупреждает калильное зажигание, обеспечивает бездымное сгорание. Соответствует TC-WIII.

**СВОЙСТВА** - оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации

* не оставляет нагаров после сгорания
* предупреждает калильное зажигание
* отличная антикоррозионная защита
* биологически разлагаемо
* отличная антикоррозионная защита
* бездымно сгорает

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:

NMMA (National Marine Manufacturers Association)   
TC-WIII

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 15°С | : | 0,875 г\см³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | : | 49 мм²\с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | : | 8,3 мм²\с ASTM D 7042-04 |
| Температура замерзания | : | -45 °С DIN ISO 3016 |
| Индекс вязкости | : | 145 DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | : | 120 °C DIN ISO 2592 |
| Биоразлагаемость за 21 день | : | CEC L-33-T-82 CEC L-33-T-82 > 80 % |
| Цвет по ASTM | : | L6,5 DIN ISO 2049 |

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для 2-х тактных лодочных двигателей воздушного и водяного охлаждения со смешанной и раздельной системами смазки. Для двигателей большой мощности. Биоразлагаемое (тест L-33-T-82 CEC: через 21 день 80%)

**ПРИМЕНЕНИЕ** Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

**ФАСОВКА**

1 л Артикул 25021

PI 1/15/03/2016