### ОПИСАНИЕ Высокоэффективная густая смазка с повышенной липкостью для смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. На механизмах, работающих с медленной скоростью, обеспечиваются высокие удельные нагрузки благодаря специальным присадкам.

**СВОЙСТВА** - чрезвычайно высокая липкость

- высокие свойства EP

- устойчива к воде

- устойчива к стандартным водным растворам щелочей

- совместима с любыми применяемыми уплотнительными материалами

- устойчива к окислению, даже при длительном применении

* надежное антикоррозионное средство

Обозначение в соответствии с DIN 51 502: K1G-30

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет : коричневый, натуральный

Сгуститель : металлическая россыпь

Класс NLGI : 1 DIN 51818

Пенетрация при перемеш. : 310-340 DIN 51804

Температура каплепадения : +140 °C DIN ISO 2176

Рабочая температура : от -30°C до +100°C

Устойчивость к воде при 90°C : 0 DIN 51807

**ОБЛАСТИ** Для надежной смазки подшипников¸ петель и направляющих скольжения.

**ПРИМЕНЕНИЯ** Идеально для домашнего, дворового, садового хозяйства, хобби, гаража и мастерской. Смазка Schmierfix как специальная густая смазка также подходит для смазки шарикоподшипников при высоких скоростях вращения, высокой температуре и коррозийной среде.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Прежде чем наносить, тщательно очистите место смазки от загрязнений и остатков прежнего смазочного средства. На места скольжения наносите тонким слоем – Соблюдайте предписания производителей подшипников и машин.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Смазка Schmierfix 50 г тюбик № продукта 1080

25 кг № продукта 1081

PI 03/01/05

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.