**ОПИСАНИЕ** Моторное масло легкого хода на основе НС-синтетической технологии, обладает исключительной защитой от износа, минимизирует отложения в двигателе, снижает потери на трение. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газорасперделения, турбонаддувом, интеркулером (LLK), сажевым фильтром (DPF). Специально для увеличенных интервалов замены и высоких моторных требований.

**СВОЙСТВА**

- быстрая прокачка при глубоких температурах

- экономит топливо и сокращает количество вредных веществ в выхлопе

- наивысшая смазочная способность

- высокая устойчивость к старению

- оптимальная чистота двигателя

- сохраняет катализатор и турбину

**Допуски и спецификации:**

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C 913-D

Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5003

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:**

Ford WSS-M2C 913-A

Ford WSS-M2C 913-B

Ford WSS-M2C 913-C

 Fiat 9.55535-G1

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Вязкость при 40°C 53 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при 100°C 9,8 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -30°C <6600 mPas DIN 51377

Индекс вязкости 173 DIN ISO 2909

Цвет (ASTM) L3,5 DIN ISO 2049

Плотность при 15°C 0,860 g/cm³ DIN 51757

Температура вспышки 220 °C DIN ISO 2592

Температура застывания -45 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) 15,0 % ASTM D 5800-08 Method B

Щелочность 10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771

Сульфатная зольность 1,15 g/100g DIN 51575

SAE-Klasse 5W-30 SAE J300

HTHSV 2,9 - 3,5 ASTM D 4683

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех автомобилей, требующих данные спецификации, в частности новые а\м Форд WSS-M2C913-D с 2009 года. Leichtlauf Special F 5W-30 также обратно совместим и может применятся в более старый моделях Форда с 7/1998 и также Land-Rover, Fiat, Rover/MG, Jaguar, Mazda и Citroën, требующих смазочный материал этой спецификации. **Не приспособлено для VW при продлении периодичности технического обслуживания (WIV)!**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии.

 **ФАСОВКА** Special Tec F 5W-30 1 л Артикул 8063 / 3852

 5 л Артикул 8064 / 3853

 20 л Артикул 3854

 60 л Артикул 3855

 205 л Артикул 3856

PI 15/22/09/2016

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считатья надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)