**ОПИСАНИЕ** Спрей для электропроводки – это полностью синтетический контактный спрей, совместимый с пластиком, предназначенный для электрической части и электроники в автомобиле. Не содержит минеральные, животные и растительные масла и силиконы.

**СВОЙСТВА** - очищает загрязненные контакты

 - антикоррозионное действие

 - вытесняет влагу и воду

 - проникает в оксидные и сульфидные отложения

* снижает контактное сопротивление
* без содержания силиконов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : синтетическое масло/присадки

 Плотность при 20°C : 0,89 г/см3

 Темп. воспламенения : 40 **°**C

 Темп. застывания : - 52 **°**C (синтетическое масло)

 Уд. электр. сопротивление : 1,59 • 10**7** ом • см (синтетическое масло)

 Рабочий газ : пропан/бутан

 При распылении возможно образование

 взрывоопасных смесей с воздухом.

 Класс согласно

 постановлению о

 горючих жидкостях : A II

**ОБЛАСТИ** Для техобслуживания и ухода (чистка и защита) за любыми электрическими

**ПРИМЕНЕНИЯ** деталями в автомобиле, как штекерные разъемы и клеммовые соединения, цоколи лампочек, кабельные распределители, переключатели, реле, распределитель зажигания, прерыватель, стартер, генератор, предохранители, полюса аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед монтажом обработайте детали спреем Electronic, после чего установите их. В случае контактов с сильной коррозией подождите подольше для обеспечения действия, отставшие следы коррозии сотрите сукном или щеткой.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Спрей для электропроводки 200 мл Артикул 8047 / 3110

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.