**ОПИСАНИЕ** Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set состоит из анаэробного клея с высокой склеивающей способностью и пропитанной нейлоновой сеточки, которая служит основой для крепления зеркала и выполняет одновременно роль катализатора для клея. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set разработан специально для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам автомобиля. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set компенсирует температурное расширение деталей, благодаря чему может отлично применяться для приклеивания металлических оснований зеркал к лобовому стеклу. Используется для автомобилей любых марок, в частности Ford и Seat. Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклянными поверхностями. Многоразового использования.

**СВОЙСТВА** - высокая устойчивость против ударов и срыва

 - отличная долговременная прочность

 - быстрое затвердевание

 - отлично компенсирует температурное расширение деталей

 - предназначено для приклеивания любых оснований зеркал

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Включено в набор : анаэробный клей 1 мл +

 пропитанные нейлоновые сеточки

 цвет : янтарный

 форма : жидкость

 запах : характерный

 плотность : 1,08 г/cм3

 температура вспышки паров : > 65 °C

 растворимость в воде : не растворим

 время затвердевания : 2 мин.

 монтажная прочность : 15 мин.

 срок хранения : 2 года

 рекомендуется хранить : +5°C - +25°C

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set применяется в автомобильной промышленности для приклеивания оснований зеркал заднего вида к лобовым стёклам, а также для приклеивания металлических запоров к боковым форточкам автомобиля и т.д. Кроме того, данный набор может применяться при производстве мебели для склеивания металлических и пластиковых деталей со стеклом.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений, от жировых и масляных остатков. Для очистки рекомендуется применять Liqui Moly Reiniger und Verdünner Art.Nr. 6130. Нейлоновая сеточку следует вырезать точно по площади склеивания, поскольку она является прокладкой-катализатором между основанием зеркала и поверхностью стекла. После чего следует предварительно прислонить приклеиваемую деталь к поверхности стекла и отметить точные контуры будущего месторасположения детали. Нанести на деталь клей, наложить смазанную клеем поверхность пропитанную нейлоновую сеточку и плотно прижать на 2 минуты деталь к поверхности стекла. После 15 минут выдержки клей достигает монтажной прочности, можно крепить само зеркало на его приклеенное основание.

ФАССОВКА Rückspiegel-Klebe-Set 1 ml Art.Nr. 8059

# Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.