**ОПИСАНИЕ** Traktorenoil UTTO многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных и машин и агрегатов, использующихся в лесопромышленности. Оно удовлетворяет одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая «мокрые» тормоза. Масло также обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами спецмасел для трансмиссии и гидравлики.

**СВОЙСТВА** - высокая способность воспринимать нагрузки давления

- универсальное применение

 - оптимальная защита от износа

 - отличная окислительная стабильность

 - высокая стабильность к старению

 - удобство в использовании и хранении, нет необходимости хранить несколько сортов масла

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 4

Allison C4

Caterpillar TO-2

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**

**прописаны следующие спецификации:**

John Deere JDM J20C, J20D, 3000TH

Ford New Holland M2C 41-B, M2C 48-B, M2C 86-B/C, M2C 53-A, M2C 134-A/B/C/D

Case New Holland MAT 3525, 3526, 3510

Case (IHC) MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210

IHC B6

Massey-Ferguson M 1135, M1141, M1143, M1145

New Holland NH 410B

SAME-Lamborghini

Deutz

Fendt

Schlüter

Landini

Renault

Volvo BM WB 101

AGCO Q-1826

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости SAE : 10W-30(80W) DIN 51 511

 Плотность при 15°C : 0,885 г/см³ DIN 51 757

 Вязкость при -25°C : <7000 мПа.с DIN 51 377

 Вязкость при 40°C : 54,8 мм2/с DIN 51 562

 Вязкость при 100°C : 9,5 мм²/с DIN 51 562

 Индекс вязкости : 158 DIN ISO 2909

 Цвет по ASTM : L1,5 DIN ISO 2049

 Температура вспышки : 228 °C DIN ISO 2592

 Температура застывания : -33 °C DIN ISO 3016

 Сульфатная зольность : 1,5 г/100 г DIN 51 575

 Щелочное число : 9,7 мгKOH/г DIN ISO

Потери на испарение : 11,7 вес.-% DIN 51 581

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально в качестве универсального трансмиссионного и гидравлического масла, включая систему с «мокрыми» тормозами. Для с/х машин и деревообрабатывающей техники.

#### ПРИМЕНЕНИЕ Необходимо соблюдать требования производителей тракторов и агрегатов. Смешивается с другими универсальными тракторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

**ФАСОВКА** Traktorenoil UTTO 10W-30 20 л канистра Артикул 4749

 60 л бочка Артикул 4751

 205 л бочка Артикул 6959