**ОПИСАНИЕ** Super Leichtlauf 10W-40 НС-синтетическое моторное масло для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами. Полностью выполняет требования, предъявляемые к маслам современными концепциями двигателестроения.

**СВОЙСТВА**

- легкий запуск двигателя

- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах

-очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах

-высокая стабильность масла к сдвигу и старению

-очень хорошие противоизносные свойства

-экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе

-обеспечивает оптимальную чистоту двигателя

-протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором

**Спецификации и допуски:** ACEA A3 **●** ACEA B4 **●** API SN **●** API CF **●** MB-Freigabe 229.1 **●** MB-Freigabe 229.3 VW 501 01 **●** VW 505 00

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где**  **прописаны следующие спецификации:**

Fiat 9.55535-D2 **●** Fiat 9.55535-G2 **●** Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

Renault RN 0700 **●** Renault RN 0710

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Класс вязкости : 10W-40 SAE J300

Плотность при +15 °C : 0,870 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 93,7 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при +100°C : 14,0 mm²/s ASTM D 7042-04

Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас ASTM D 4684

Вязкость при -30°C (CCS) :<= 7000 мПас ASTM D 5293

Индекс вязкости : 153 DIN ISO 2909

HTHS при 150°C :>= 3,5 мПас ASTM D 5481

Температура замерзания : - 36 °C DIN ISO 3016

Испаряемость (Noack) : 11,3 % CEC-L-40-A-93

Температура вспышки : 232 °C DIN ISO 2592

Щелочное число : 10,8 мг KOH/г DIN ISO 3771 Сульфатная зольность : 1,0 г-1,6/100г DIN 51575

Цвет (ASTM) : L 3,0 DIN ISO 2049

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе для турбированных двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов смены масла и удовлетворяет высоким требованиям производителей двигателей.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность,

достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ** Super Leichtlauf 10W-40 1л № продукта 1928

4л № продукта 1916

5л № продукта 1929

20л № продукта 1304

60л № продукта 1302

60л № продукта 22012**\***

205л № продукта 1303

205л № продукта 22027**\***

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 26/27/07/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно**

**доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных**

**материалов без предоставления гарантий.**