**ОПИСАНИЕ** Super Arctic HVLP 32 - специально разработанное гидравлическое масло для арктического климата на основе базовых синтетических ПАО – масел.

Содержит высококачественные присадки, предотвращающие старение, коррозию, износ и пенообразование. Вязкость подобрана для оптимальной работы гидравлических систем при крайне низких температурах. Соответствует германскому промышленному стандарту DIN 51 524 3 часть: HVLP 32

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ**

Вязкость по ISO: VG 32 DIN 51519

Плотность при +15°C : 0,855 g/cm³ DIN 51757

Вязкость при +40°C : 32 mm²/s DIN 51562

Вязкость при +100°C : 6,6 mm²/s DIN 51562

Индекс вязкости : 170 DIN ISO 2909

Температура вспышки: 175 °C DIN ISO 2592

Температура застывания: - 60 °C DIN ISO 3016

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ**

Специально разработано для гидравлических механизмов, работающих в условиях крайне низких температур. Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов . Hydropumpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, индустриального оборудования: станков, подъемников, прессов.

**ФАСОВКА** Super Arctic HVLP 32 20 л Артикул 7545

205 л Артикул 7546

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |