**ОПИСАНИЕ** Öl-Verlust-Stop – присадка для уменьшения расхода масла в бензиновых и дизельных двигателях. Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей и предотвращает падение вязкости моторного масла.

**СВОЙСТВА** - снижает потери масла при неплотностях в ЦПГ и направляющих клапанов

- предотвращает образование сизого дыма из выхлопной трубы

- предотвращает потери масла из-за потери эластичности сальников и уплотнителей

- восстанавливает эластичность пластиковых и резиновых эластомеров уменьшает шумы при работе двигателя

- предотвращает загрязнение окружающей среды

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Цвет : желтый

 Внешний вид : вязкая жидкость

 Плотность при 20°C : 0,896 г/см³ DIN 51757

 Вязкость при 20°C : 1299 мПа.с DIN 51398

 Температура вспышки : 76 °C DIN ISO 2592

 Температура застывания : - 5 °C DIN ISO 3016

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо и смешивается со всеми моторными маслами. **Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне. Не восстанавливает эластичность сальниковых набивок.**

**ПРИМЕНЕНИЕ** 300 мл присадки рассчитано на 3-4 л моторного масла. Добавлять присадку можно по мере необходимости. После добавки присадки рекомендуется прогреть двигатель. Восстановление эластичности прокладок происходит через 600-800 км пробега. Чтобы достичь максимальной эффективности от применения присадки рекомендуется добавлять ее при каждой смене масла.

**Не использовать в мотоциклах с сцеплением в масляной ванне.**

**ФАСОВКА**

 Öl-Verlust-Stop 300 мл Артикул 1005 D-F-NL

 Öl-Verlust-Stop 300 мл Артикул 1005 D-RUS-UA