**ОПИСАНИЕ** Представляет собой не содержащую силикона шлифовальную пасту. Продукт идеально подходит для удаления царапин и шагрени. Микрочастицы на основе оксида алюминия обеспечивают высокую производительность и высокую степень глянца. «Kratzer Stopp» подходит для ручной и машинной обработки.

**СВОЙСТВА** - легкое удаление окислившегося слоя лака

- очень хорошо удаляет ржавый налёт и восстанавливает глянец

**-** прост в применении

**-** не содержит силикона

**-** оптимальная подготовка перед покраской

 **-** продукт не содержит ароматических углеводородов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : Абразив / воски

 Цвет : сиреневый

 Форма : паста

 Запах : характерный / земляничный

 Плотность при 20° : 1,05 g/ml

 Щёлочность : 7 – 8,5

Температура вспышки : > 100°C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Специально разработанный продукт для удаления царапин и лаковых повреждений. Подходит для обычных и металликовых поверхностей.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед применением, обрабатываемую поверхность необходимо основательно вымыть.

 Хорошенько встряхнуть тюбик. Выдавить небольшое количество средства на ткань и с легким нажимом нанести на обрабатываемую поверхность.

 При использовании полировальной машинки: установить количество оборотов не более 1500-2000 об/мин.

 Остатки средства с поверхности убрать чистой тканью. После применения средства, рекомендуется обработать поверхность защитной полиролью для новых поверхностей (арт. 7644). **Внимание: хранить и использовать при положительной температуре.**

**ФАСОВКА** Kratzer Stopp 200ml Art.Nr. 7649

PI 00/04/09

# Наша и информация является проверенной, но тем не менее, носит консультативный характер.