**ОПИСАНИЕ** Motorbike 4T 20W-50 Street высокоэффективное минеральное моторное масло, созданное с применением современных присадочных технологий. Высококачественные базовые масла и присадки гарантирует отличную смазывающую способность масла при самых жестких условиях эксплуатации.

**СВОЙСТВА** - универсальное применение

- высокая смазывающая способность, отличная защита от износа

* высокая устойчивость к сдвигу и старению
* отличные моюще-диспергирующие свойства
* предотвращает образование черного шлама
* малые потери на испарение и угар
* смешивается с обычными моторными маслами
* протестировано на катализаторе

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SG/SJ/SL

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости SAE : 20W-50

Цвет ASTM : 3,5

Плотность при 15°C : 0,89 г/см³

Вязкость при 40°C : 152 мм²/с

Вязкость при 100°C : 17,6 мм²/с

Индекс вязкости : 127

Температура вспышки : 240 °C

Температура застывания : -30 °C

Потери на испарение : 7,2 %

Щелочное число : 9,0 мг KOH/мг

Сульфатная зольность : 1,05 г/100г

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для 4-тактных двигателей мотоциклов.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

.

**ФАСОВКА** Motorbike 4T 20W-50 Street 1 л Артикул 1500/7632

4 л Артикул 1696

20 л Артикул 1560

60 л Артикул 1561

205 л Артикул 1570

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)