|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОПИСАНИЕ** | LIQUI*fast* 1502 (set) - это комплект, который состоит: 1) из очистителя и разбавителя, грунта LIQUI*prime* 5061; 2) однокомпонентного полиуретанового клея / герметика, который применяется для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей при ремонте. | | |
| **СВОЙСТВА** | 1. отличается испытанным качеством, которое гарантирует  предприятие-изготовитель, 2. высоковязкий, 3. высокомолекулярный, 4. отверждается влагой воздуха, 5. безвредный, 6. отличается быстрым набором прочности, 7. перерабатывается в холодном состоянии, 8. испытан союзом TV. | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ** | Основа | : предполимер полиуретана | |
| **ДАННЫЕ** | Цвет | : черный | |
|  | Запах | : характерный | |
|  | Плотность при 20 С | : 1,34 г/см3 | |
|  | Содержание сухих веществ (GM 0,42.0) | > 95 % | |
|  | Т-ра воспламенения | : > 100 С | |
|  | Рабочая температура | 5-40 | |
|  | Т-ра экструзии | 10-35 С | |
|  | Устойчивость формы | : хорошая | |
|  | Время переработки | : 8-12 мин при 23 С и относительной влажности 50 % | |
|  | Время образования пленки (GM 006.0) | : примерно 10 мин при 23 С и относительной влажности 50 % | |
|  | Скорость твердения по толщине | : примерно 3,5 мм в сутки при 23 С и  относ.влажности 50 % | |
|  | Прочность при растяжении со сдвигом  (EN 1465) | ; > 4,5 МПа (слой клея 2 мм) | |
|  | Прочность при растяжении (DIN 53 504) | : > 4,5 МПа | |
|  | Удлинение при разрыве (DIN 53 504) | : прибл. 350 % | |
|  | Модуль сдвига | > 2,0 МПа при относ.удлинении 10 % , после полимеризации | |
|  | Способность восстанавливать форму  (EN 27 389) | : прибл. 99 % | |
|  | Твердость по Шору А (DIN 53 505) | : прибл. 75 | |
|  | Удельное электрическое сопротивление | : > 108  Ом.см | |
|  | Износостойкость | : высокая | |
|  | Температурная стойкость | : от -40 до 100 С | |
|  | Химическая стойкость | : хорошая - против водных растворов химикатов, бензина, этилового спирта и минеральных масел;  условная - против эфиров, кетонов, ароматических веществ, хлорированных углеводородов | |
|  | Подготовка склеиваемых поверхностей | | : Поверхности должны быть свободны от грязи, пыли, масла и жира; поверхности необходимо обработать грунтом от LM |
|  | Время переработки | | : 8-12 минут |
|  | Время полимеризации | | : без/с подушкой безопасности - 1,5 ч |
|  | Время полимеризации | | : с двойной подушкой безопасности - 2 ч |
|  | Сохраняемость | | : Температура при кратковременном хранении 0-40 С;  12 месяцев при 5-25 С, в закрытых  картушах |
|  | Нахождение союза TV | | : Бавария |

**Грунт LIQUI*prime* Очиститель и разбавитель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основа | : Полиизоцианат | Гептан |
| Форма | : жидкий | жидкий |
| Цвет | : черный | бесцветный |
| Плотность при 20 С | : 0,94 г/см3 | 0,68 г/см3 |
| Вязкость / Сосуд истечения | : < 14 секунд при 23 С / 4 мм | 0,4 мПа.с / 20 С |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Вклеивание передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей (легковые, грузовые, кабины тракторов и вилочных погрузчиков, специальные автомобили). Вклеивание боковых стекол из обычного и изолирующего стекла в автобусах и вагонах. Также для автомобилей следующих марок: Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Jaguar, Opel, Porsche, Renault, Saab, Skoda, Volvo, Volkswagen. |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** | 1. **Очистка**   **П**редназначенные для склеивания поверхности должны быть сухими и свободными от масел, пыли, жира и прочих остатков грязи. Стекло или керамический слой и лакированные поверхности очищают очистителем и разбавителем. Поверхность срезанного оставшегося слоя (см. ниже) очищать не нужно. Если очистка поверхности оставшегося слоя неизбежна, то перед нанесением герметика она должен просохнуть в течение минимум 30 минут, так как склеиваемые поверхности должны полностью просохнуть. |
|  | **2. Обработка грунтом**  Грунт LIQUI*prime* нужно хорошо встряхивать в течение минимум 45 секунд. Затем грунт наносят на очищенные поверхности стекла, керамики или лака тонким и равномерным слоем (толщина свежей пленки прибл. 0,05 мм). Для этой цели используют LIQUI*prime* в виде карандаша*,* который имеетсяв наборе для ремонта. Обработанные грунтом поверхности необходимо проветрить 15 минут перед нанесением герметика. Если наклеивание производится на остававшийся после срезывания слой старого материала ( остается на фланце кузова), то этот слой не следует покрывать грунтом. Если после срезывания прошло более, чем 6 часов, то на поверхность срезанного материала наносится средство LIQUI*wipe* 4001. |
|  | **3. Активация стекол с подготовительным слоем** Если используются стекла, на которых поставщик уже нанес слой полиуретанового клея/герметика, то этот слой обрабатывается средством LIQUI*wipe* 4001, чтобы обеспечить отличную адгезию рассматриваемого здесь средства LIQUI*fast* 1402 + 1502 к этому подготовительному слою. Необходимо нанести при помощи карандаша средство LIQUI*wipe* тонким слоем и дать ему просохнуть 10-15 минут; затем нанести LIQUI*fast* 1402 или 1502 как обычно, принимая во внимание наличие подготовительного слоя толщиной 2 мм. Стекла, имеющие подготовительный слой из полиуретанового клея/герметика, установлены во многих автомобилях фирм VW/Audi.  **Рекомендации по применению можно прочесть в прилагаемой брошюре!** |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ УПАКОВКИ** | LIQUI*fast* 1502 (комплект) включает: Арт. № 6141   1. 1 х LIQUI*fast* 1502, 310 мл 2. 1 х LIQUI*prime* 5061, 10 мл (карандаш) 3. 1 х Очиститель и разбавитель, 15 мл 4. 1 х Форсунка 5. 1 х Ткань для очистки 6. 1 х Инструкция |

Инструменты для переработки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ручной пистолет | Арт. № 6225 | для картушей (310 мл) и  мешочков (400 мл) |
| Пистолет для картушей  (с подводом сжатого воздуха) | Арт. № 6229 | для картушей (310 мл) |
| Телескопический пистолет | Арт. № 6230 | для картушей (310 мл) и  мешочков (400 мл) |
| Устройство  «LIQUI*press*-Akkufix» | Арт. № 6209 | для картушей (310 мл) и  мешочков (400 мл) |