**ОПИСАНИЕ** Многофункциональный спрей LM 40 – это соединение из активных веществ с превосходными антикоррозионными свойствами, растворяющее ржавчину, вытесняющее влагу и великолепным смазочным эффектом. Помимо этого, многофункциональный спрей LM 40 улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, а также трудноудаляемые следы масла и густой смазки. Благодаря этому соединению из активных веществ можно поддерживать легкость хода подвижных деталей в любых областях. Многофункциональный спрей LM 40 благодаря своему кокосовому аромату обеспечивает в местах его применения приятный запах.

**СВОЙСТВА** - вытеснение влаги

- улучшает электрическую проводимость

- удаление грязи и ржавчины

- великолепная способность к расползанию

- антикоррозионное действие

- смазывает и снижает трение

- поддерживает ход подвижных деталей

- без содержания силиконов

- нейтрален по отношению к лакам, металлам, дереву, пластику (за исключением поликарбоната/РММА)

- возможность универсального применения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Вид : жидкий/аэрозоль

 Цвет : слегка желтоватый/прозрачный

 Запах : приятный

 Плотность при 15° C : 0,853 г/см3

 Темп. воспламенения : >55 °C

 Рабочий газ : CO2

 Уд. электр. сопротивл. : 43 x 1011 ом/см

 Коэффициент трения : Груз: 100 N сталь/сталь, 0,11мк

 Груз: 20 N, POM/сталь, 0,07 мк

 Способн. преодол. подъем : TK 9-10-16, 160мм

 Основа : комбинация присадок, масла, ароматические вещества, растворители

 Защита от коррозии : испытание распыленной соленой водой, DIN 50021>10ч, отшлифованные металлические листы

 сырая камера, отшлифованные металлические листы > 500ч

 Вытеснение воды : отличное

 Проводимость обработанных

 металлических пластин : 1 год внутри помещений до 1 года под навесом, на открытой местности

 Совместимость : совместим со всеми эластомерами, совместимыми с минеральными маслами, и с любым пластиком (за исключением поликарбоната/PMMA)

**ОБЛАСТИ** Превосходные и универсальные свойства многофункционального спрея LM 40

**ПРИМЕНЕНИЯ** обеспечивают определенно тысячи возможностей для применения в домашнем хозяйстве, в хобби, а также в мастерской и в промышленности.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Распылите многофункциональный спрей LM 40 на обрабатываемое место и дождитесь действия.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Многофункциональный

 спрей LM 40

 50 мл № продукта 3394

 200 мл № продукта 3390/8048

 400 мл № продукта 3391/8049

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**