**ОПИСАНИЕ** Смазка для карданных крестовинна основе литиевого мыла для смазки подшипников скольжения и подшипников качения при стандартных и высоких нагрузках. Пригодна для автомобилей и для общей смазки машин. Универсальная густая смазка обеспечивает длительную смазку, хорошую герметизацию, устойчивость во влажных и пыльных условиях, а также оптимальную подачу в устройства центральной смазки. Устойчива к холодной и горячей воде, снижает трение и износ, высокая способность поглощать сжатие, устойчива к старению и перемешиванию, антикоррозионного действия.

 Обозначение в соответствии с DIN 51 502: K2K-30

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет : светло-коричневый

 Сгуститель : Li-12 Оксистеарат

 Рабочая температура : от -30°C до +120°C

 Класс NLGI : 2

 Пенетрация при перемеш. : 275-290 DIN 51 804

 Темп. каплепадения : 190 **°**C DIN ISO 2176

 Контактное давление -30°C : <1400 гПа DIN 51805

Маслоотделение

после 18 часов при 40 °C : 2,2 % DIN 51817

после 7 дней при 40 °C : 5,8 %

 EMCOR-тест : 0/0 /нет коррозии/ DIN 51802

 Медная коррозия 24 ч. 100 °C : 1b DIN 51811

 Устойчивость к воде :1-90 DIN 51807 T1

 Вязкость базового масла

 при +40 °C : 100 мм**2**/с DIN 51562

 при +100 °C: 10,5 мм**2**/с

**ОБЛАСТИ** Для автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин,

**ПРИМЕНЕНИЯ** промышленности. Высокая рабочая температура и хорошая устойчивость к воде обеспечивают сокращение многообразия сортов.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Смазка для карданных крестовин 400г № продукта 3552/7562

 1 кг № продукта 3553

 5 кг № продукта 3554

 25 кг № продукта 3555

 50 кг № продукта 3556

 180 кг № продукта 3557

PI 06/06/10

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**