# ОПИСАНИЕ Разделительный и смазочный материал с мелкими частицами меди для термически высоконагруженных элементов машин. Позволяет произвести легкий демонтаж после длительной работы. Используется для резьбовых соединений, разделения поверхностей, высоких температур и давлений, для деталей, подверженных воздействию агрессивной атмосферы.

# СВОЙСТВА - стойка к центробежным силам

# - поглощает вибрацию

# - обеспечивает длительную защиту от коррозии

# - хорошо держится на поверхности

# - защищает от пригорания и сваривания

# - выдерживает высокие давления

# - стойкая к брызгам горячей и соленой воды

# - универсального примененияФ

# - эффективно смазывает и разделяет поверхности

# - устраняет скрипы

# ТЕХНИЧЕСКИЕ

**ДАННЫЕ**

NLGI класс : DIN 51818 1/2

Пенетрация после перемешивания : DIN ISO 2137 1/10 мм 300

Температура каплепадения : DIN ISO 2176 оС Отсутствует

Маслоотделение за 7дн. при 40 оС DIN 51817 % 3.1

Маслоотделение за 18ч. при 40 оС DIN 51817 % 1.1

Давление сдвига при – 30 оС : DIN 51805 mbar < 1400

Вымывание водой : DIN 51807 Teil1 1-90

Вязкость базового масла при 40 оС : ASTM D 7042-04 мм2/с 110

Температура вспышки : DIN ISO 2592 оС 220

Температура застывания : DIN ISO 3016 оС - 24

Рабочая область температуры : от -35 оС до 1100 оС

# ОБЛАСТЬ

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для смазки, разделения поверхностей и защиты от коррозии термически высоконагруженных деталей. Используется в химической и нефтехимической промышленности, на электростанциях, в производстве керамики, машиностроении и автомобильной промышленности. Специально для винтовых соединений, выхлопной системы, ходовой части, тормозных систем.

# ПРИМЕНЕНИЕ Наносить кистью, щеткой, тряпкой на предварительно очищенные поверхности. В зависимости от области применения наносить в соответствующем количестве.

# ФАСОВКА Kupfer-Paste 100 г. Артикул 7579/3080

Пластиковая туба 100 гр, артикул 3080 D-GB-E

Пластиковая туба 100 гр, артикул 2869 GB-DK-FIN-N-S

Жестяная банка с кистью 250 гр, артикул 3081 D-GB-I-E-P

Жестяная банка с кистью 500 гр, арт. 1829 D-NL-F-GR-ARAB

Жестяная банка 1 кг, артикул 4061 D-GB-I-E-P

Жестяная банка 1 кг, артикул 1848 D-NL-F-GR-ARAB

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.