**ОПИСАНИЕ** Nachfull-Oil 5W-40 НС-синтетическое моторное масло с специальными присадками для использования во всех типах дизельных и бензиновых двигателей, а также в насос-форсуночных двигателях.

**СВОЙСТВА** - предназначено для всех типов двигателей автомобилей

* смешивается со всеми обычными моторными маслами
* быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
* очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах
* высокая стабильность масла к сдвигу и старению
* очень хорошие противоизносные свойства
* экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе
* обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
* легкий запуск двигателя
* протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ACEA C3

API SN / CF

BMW Longlife-04

Ford WSS M2C 917-A

MB-Freigabe 229.31

Porsche A40

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:**

ACEA A3 / B4

Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2

Renault RN 0700 / RN 0710

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Класс вязкости : 5W-40

Цвет ASTM : L3.0

Плотность при 15 °C : 0,855 г/см³

Вязкость при 40°C : 88,0 мм2/с

Вязкость при 100 °C : 14,3 мм2/с

Индекс вязкости : 169

Температура вспышки : 230 °C

Температура застывания : -39 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Смешивается со всеми моторными маслами. Применяется в качестве доливочного масла.

**ПРИМЕНЕНИЕ** При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

**ФАСОВКА**

Nachfull-Oil 5W-40 1 л Артикул 8027 / 1305

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.